动力电池深度学习  60 天进阶课程

# 电极制造基础

浆料分散  涂布  干燥  辊压和分切

第 06 期  |  2026-09-06  |  制造工艺

本期结论  极片性能由一条连续工艺链决定。后工序只能调整前工序留下的结构，无法完全修复分散不良、面密度波动或粘结剂迁移。

阅读方法  先建立工艺链，再学习四组质量守恒和结构参数，最后用故障案例练习跨工序定位。

# 1 本期学习目标

- 把配方比例转换为浆料固含量、粘度窗口和可制造的加料顺序。

- 理解涂布面密度、湿膜厚度、线速度和横向均匀性的相互约束。

- 解释干燥速率为何会引起粘结剂迁移、表面结皮、开裂和附着力变化。

- 用压实密度和孔隙率描述辊压结果，并判断厚度回弹与离子传输风险。

- 把毛刺、掉粉、边缘错位和局部高内阻连接到分切质量及前道工序。

# 2 成品极片的质量链从浆料开始

极片不是把粉末涂在金属箔上这么简单。活性材料、导电剂和粘结剂必须先形成可泵送、可计量、可稳定涂布的浆料；随后涂层经历溶剂迁移、颗粒重排和辊压致密化，最后才得到可分切、可卷绕或叠片的极片。ORNL 的电极加工综述把这些步骤作为相互耦合的制造系统讨论，而不是独立设备的串联。[1]

图 1  极片制造的结构传递与质量控制链  本文绘制

| 工序 | 输入状态 | 主要输出 | 最敏感的后续影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混合分散 | 粉体 粘结剂 溶剂 | 稳定浆料和导电网络 | 涂布条纹 局部电阻和掉粉 |
| 涂布 | 流变和供料稳定 | 面密度与几何边界 | 容量一致性 N/P 和边缘安全 |
| 干燥 | 湿膜与热质传递 | 残余溶剂和粘结剂分布 | 附着力 孔结构和界面阻抗 |
| 辊压 | 干燥多孔涂层 | 厚度 压实密度 孔隙率 | 能量密度 浸润和倍率 |
| 分切 | 连续极卷 | 宽度 边缘质量 卷芯 | 短路风险 对齐和装配节拍 |

工程判断  每道工序都需要记录输入、设定值、在线测量和最终抽检。只保存末端厚度或容量，会丢失真正的因果线索。

# 3 配方需要转化为稳定浆料

## 3.1 固含量决定运输和干燥负担

固含量提高时，同一体积浆料可带入更多固体，干燥需要移除的溶剂减少；但粘度、泵送压差和气泡排出难度通常会上升。真正的设定对象不是单一粘度值，而是特定温度、剪切速率、静置时间和测量程序下的流变曲线。

x_solid = m_solid / (m_solid + m_solvent)

变量与单位  x_solid 为质量固含量，无量纲或 %；m_solid 为活性材料、导电剂和粘结剂总质量，kg；m_solvent 为溶剂质量，kg。

## 3.2 分散顺序决定导电剂和粘结剂的位置

导电剂比表面积高，容易吸附粘结剂并形成团聚。若先加入大量溶剂再高速剪切，浆料可能看似稀薄，却没有建立均匀导电网络；若局部干粉受润湿不足，又会留下大颗粒和过滤压差。加料顺序、预混时间、剪切能量和真空脱泡必须与颗粒体系一起验证。

τ = K γ̇ⁿ

变量与单位  τ 为剪切应力，Pa；K 为稠度系数，Pa·sⁿ；γ̇ 为剪切速率，s⁻¹；n 为流动指数，无量纲。该幂律只描述选定剪切区间，不代表全部浆料行为。

| 观察现象 | 可能的浆料原因 | 建议确认 | 不能直接下结论的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂布纵向条纹 | 大颗粒 团聚或滤网压差 | 粒度分布 刮刀和泵脉动 | 模头污染也会形成相似条纹 |
| 静置后分层 | 屈服应力不足或密度差 | 上下层固含量和流变恢复 | 取样扰动会掩盖沉降 |
| 涂层局部高阻 | 导电剂分散不均 | 面电阻 截面和配方取样 | 压实和干燥迁移也影响电阻 |
| 针孔或缩孔 | 气泡 润湿或污染 | 脱泡 表面张力和洁净度 | 基材表面缺陷需要同步排查 |

# 4 涂布把流变转换为面密度

## 4.1 面密度来自质量守恒

模头间隙并不等于干燥后的涂层厚度。供料流量、涂布宽度、基材线速度、浆料密度和固含量共同决定单位面积干物质量。横向面密度对应电芯不同位置的容量和电流分布，纵向波动则会在一卷极片中形成周期性容量差。

m_areal = ρ_slurry x_solid h_wet

变量与单位  m_areal 为干涂层面密度，kg/m²；ρ_slurry 为浆料密度，kg/m³；x_solid 为质量固含量；h_wet 为等效湿膜厚度，m。公式假设无横向损失，用于初步质量平衡。

ṁ_solid = ρ_slurry x_solid Q

变量与单位  ṁ_solid 为固体质量流量，kg/s；ρ_slurry 为浆料密度，kg/m³；x_solid 为质量固含量；Q 为浆料体积流量，m³/s。它必须与线速度和涂布宽度匹配。

## 4.2 边缘和双面错位属于几何质量

极片边缘留白、削薄区和双面涂层对齐会影响 N/P、卷绕对齐和局部电流密度。平均面密度合格并不能证明边缘安全。在线测厚需要与离线称重、视觉位置和截面测量交叉验证，并先确认测量系统的重复性和偏差。

# 5 干燥必须移走溶剂而不搬运组分

热风提高溶剂蒸发速率，但表面蒸发过快会建立浓度梯度和毛细流。粘结剂或细小导电剂可能向表面迁移，使集流体界面粘结剂不足；厚涂层还可能表面结皮、内部残溶或出现开裂。NREL 的多尺度制造研究强调，颗粒、添加剂和孔隙的三维分布会影响倍率和寿命。[2]

J_evap = m_evap / (A t)

变量与单位  J_evap 为平均溶剂蒸发通量，kg/(m²·s)；m_evap 为移除溶剂质量，kg；A 为有效干燥面积，m²；t 为停留时间，s。实际通量随烘箱分区和膜内传质变化。

Q̇_min = ṁ_solvent ΔH_vap

变量与单位  Q̇_min 为只考虑相变的最低热功率，W；ṁ_solvent 为溶剂蒸发质量流量，kg/s；ΔH_vap 为汽化潜热，J/kg。设备输入还要覆盖升温、排风和系统损失。

| 干燥信号 | 可能机制 | 电芯后果 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集流体侧附着力低 | 粘结剂向表面迁移或底层未充分润湿 | 循环掉粉 局部接触阻抗升高 | 剥离强度 截面成分和分区温度 |
| 表面开裂 | 收缩应力超过湿膜强度 | 粉尘 断裂和电流分布不均 | 表面显微 截面和含溶剂梯度 |
| 残余溶剂偏高 | 内部扩散受限或停留时间不足 | 气体 界面副反应和储存变化 | 残溶 水分和真空烘烤对比 |
| 边缘卷曲 | 两侧应力或涂层收缩不对称 | 分切跑偏 叠片对齐不稳 | 幅宽方向厚度和张力记录 |

# 6 辊压在能量密度和传输之间取舍

辊压通过颗粒重排和接触变形提高压实密度，减小电子接触电阻并提升体积能量密度。压实过度会关闭部分孔道、增加曲折度、降低电解液浸润速度，并可能损伤颗粒或削弱涂层与集流体界面。NREL 的模拟工作将辊压后的颗粒排列、孔隙率和厚度视为同一微结构问题。[2]

ρ_bulk = m_areal / h_dry

变量与单位  ρ_bulk 为涂层体密度，kg/m³；m_areal 为干涂层面密度，kg/m²；h_dry 为辊压后涂层厚度，m。双面极片应扣除集流体厚度并分别核算两侧。

ε = 1 − ρ_bulk / ρ_skeleton

变量与单位  ε 为涂层孔隙率，无量纲或 %；ρ_bulk 为涂层体密度，kg/m³；ρ_skeleton 为固体骨架等效真密度，kg/m³。骨架密度应按各固体组分计算。

回弹检查  辊压出口厚度不是最终厚度。极卷静置、温度、粘结剂黏弹性和残余应力都会造成回弹，应在规定时间和环境后复测。

# 7 分切把连续极卷转化为可装配边界

分切关注宽度和位置，也关注边缘材料状态。金属毛刺可能穿透隔膜，掉粉可能形成污染和局部电阻，张力不稳则会引起蛇形、卷边和后续对齐波动。刀具间隙、重叠量、圆跳动、极片厚度和刀刃磨损必须共同管理。

| 边缘缺陷 | 直接风险 | 优先检查 | 隔离策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属毛刺 | 隔膜刺穿和潜伏短路 | 刀具状态 间隙和毛刺高度分布 | 按卷和刀位追溯 设升级判定 |
| 掉粉 | 污染 接触阻抗和异物短路 | 附着力 辊压和除尘效率 | 封样 对照吸尘器和边缘显微 |
| 蛇形或宽度漂移 | 叠片错位和卷绕边缘超差 | 张力 纠偏和母卷端面 | 在线视觉联锁并保留趋势 |
| 边缘卷曲 | 吸盘搬运失败和折角 | 干燥应力 双面差和张力 | 降低节拍并确认上游批次 |

# 8 制造控制需要闭合数据链

- 先把产品要求转换为面密度、厚度、孔隙率、附着力、残溶、宽度和毛刺等关键质量特性。

- 为每个特性定义取样位置、测量方法、量具能力、控制限和超限处置，不把规格限当作控制限。

- 把浆料批次、设备段、极卷、分切刀位和电芯条码建立谱系，保留设定值与实际趋势。

- 先验证测量系统，再用过程能力评价稳定工序；不稳定过程的 Cpk 数字没有可解释性。

- 异常处理要同时隔离在制品、验证上游输入、检查相邻时间窗，并通过电芯结果闭环验证。

Cpk = min[(USL − μ)/(3σ), (μ − LSL)/(3σ)]

变量与单位  Cpk 为过程能力指数，无量纲；USL 和 LSL 为规格上限和下限；μ 为稳定过程均值；σ 为过程标准差。该指标不能替代稳定性和测量系统分析。

# 9 典型故障场景 线速度提升后直流内阻离散增大

某产线提高涂布线速度后，平均面密度仍合格，但电芯直流内阻分布变宽，部分样品低温功率显著下降。只调整化成参数没有改善。进一步检查发现，烘箱停留时间缩短后残溶和粘结剂分布发生变化；为了控制厚度，辊压压力又被提高，导致部分区域孔隙率偏低。

- 按卷号和涂布时间重建线速度、烘箱分区温度、排风、面密度和残溶趋势。

- 对高低内阻样品比较集流体侧剥离强度、截面孔隙和面电阻，确认差异来自极片。

- 用相同辊压条件比较原速度与提高后的极片，分离干燥和压实的影响。

- 在电芯层面复测浸润、EIS、低温脉冲和循环后厚度，防止只优化常温容量。

- 重新设定线速度时同步验证烘箱负荷和辊压窗口，并以电芯结果确认放行。

诊断原则  平均值合格不等于空间分布稳定。线速度改变的是整条热质传递时间尺度，必须同时查看残溶、粘结剂位置、孔隙率和电芯阻抗。

# 10 常见误区与本期小结

误区 1  粘度合格就代表浆料合格。  单点粘度无法描述触变、屈服、温度敏感性和团聚状态。

误区 2  模头间隙直接决定干膜厚度。  质量流量、固含量、线速度和干燥收缩共同决定面密度与厚度。

误区 3  干得越快越好。  过快的表面蒸发可能引起迁移、结皮和开裂。

误区 4  压实密度越高越好。  过度辊压会损害浸润、离子传输和机械完整性。

误区 5  分切只影响尺寸。  毛刺、掉粉和张力会转化为短路与装配缺陷。

本期小结  极片制造的核心是把粉体配方稳定地转化为可控的空间结构。固含量和流变决定涂布，面密度和干燥决定组分分布，辊压设定孔隙，分切定义装配边界。每次参数变更都应沿这条传递链验证。

# 11 思考题与简要答案

- 为什么同一配方在不同剪切速率下粘度不同？

答：许多电池浆料是非牛顿和触变体系，颗粒网络会随剪切破坏并在静置后恢复。

- 面密度平均值合格时为什么仍可能出现容量不一致？

答：横向和纵向分布、双面错位、边缘削薄及取样尺度可能掩盖局部偏差。

- 干燥过快为什么可能降低集流体侧附着力？

答：表面蒸发建立浓度梯度，粘结剂和细颗粒可能向表面迁移，使底层粘结剂不足。

- 提高压实密度时必须同时验证什么？

答：至少验证厚度回弹、孔隙率、剥离强度、面电阻、浸润、倍率和低温性能。

- 如何判断分切毛刺属于刀具问题还是上游问题？

答：对照刀位、刀具寿命和间隙，同时比较极片厚度、附着力、卷边和上游批次趋势。

# 12 下一期预告

第 07 期  电芯装配与化成工艺  将从干燥房、卷绕或叠片、焊接、注液、浸润、化成、老化和分容建立完整的后段制造质量链。

# 附录 来源与延伸阅读

[1] Li, J.; Fleetwood, J.; Hawley, W. B.; Kays, W. From Materials to Cell: State-of-the-Art and Prospective Technologies for Lithium-Ion Battery Electrode Processing. Chemical Reviews 122, 903-956, 2022. ORNL publication page. https://www.ornl.gov/publication/materials-cell-state-art-and-prospective-technologies-lithium-ion-battery-electrode （访问日期：2026-09-07）。

[2] National Renewable Energy Laboratory. Discrete-Element and Material-Point Method Based Solvers for Sustainable Technologies, NREL/PR-2C00-90245, 2024, pp. 19-20. https://www.nrel.gov/docs/fy24osti/90245.pdf （访问日期：2026-09-07）。

[3] Argonne National Laboratory. Taking Battery Manufacturing to the Next Level, 2025, conventional wet processing and advanced electrode-processing routes. https://www.anl.gov/article/taking-battery-manufacturing-to-the-next-level （访问日期：2026-09-07）。

[4] U.S. Department of Energy. Development of Large Format Lithium Ion Cells with Higher Energy Density Exceeding 500 Wh/L, 2012, cell development process flow. https://www.energy.gov/sites/default/files/2014/03/f9/es127_kim_2012_p.pdf （访问日期：2026-09-07）。

[5] U.S. Department of Energy. EnerDel Lithium-Ion Battery Manufacturing Project, DOE/EA-1710, 2010, electrode coating, drying, calendering and slitting process description. https://www.energy.gov/sites/prod/files/nepapub/nepa_documents/RedDont/EA-1710-FEA-2010.pdf （访问日期：2026-09-07）。