动力电池深度学习  60 天进阶课程

# 制造缺陷图谱与根因分析

缺陷分类  机理链条  检测策略  证据闭环

第 10 期  |  2026-09-10  |  制造质量

本期结论  缺陷名称不是根因。有效诊断必须把缺陷的空间形貌、形成工序、局部电化学后果和谱系证据串成可证伪的因果链，再用复现试验关闭假设。

阅读方法  先按工序和位置建立缺陷语言，再学习风险优先级、检测能力和根因验证，最后用一个跨工序案例练习隔离、复现与放行。

# 1 本期学习目标

- 按颗粒、孔洞、裂纹、毛刺、错位、污染、焊接、密封、浸润和化成异常建立统一缺陷语言。

- 把缺陷的二维外观、三维位置和随时间变化与容量、内阻、寿命及安全后果连接起来。

- 用发生概率、后果严重度、检出能力和逃逸窗口确定诊断优先级。

- 区分相关性、形成机理和根因，使用对照、复现与反证缩小假设空间。

- 设计包含隔离、谱系追溯、复验、措施验证和再发生监控的闭环流程。

# 2 建立系统视角

制造缺陷既可能来自单一工序，也可能是多个微小偏差的叠加。极片上的针孔可以源于浆料气泡、异物遮挡或涂布润湿异常；成品内阻离散则可能来自极片、装配、焊接、浸润和化成中的任何一环。只凭终检结果倒推工序，容易把相关信号误当根因。

统一缺陷语言应包含对象、位置、尺度、方向、数量、严重度和观察方法。例如“正极 A 面距边缘 8 mm、沿机器方向连续 120 mm 的漏涂带”比“涂布不良”更能支持追溯和复现。描述应先陈述观察事实，再记录推断。

ORNL 的受控制造研究表明，不同涂布缺陷并不产生相同后果。漏涂面积和边界形态、团聚、针孔及金属污染对倍率和循环的影响不同，因此缺陷限值不能只依据肉眼大小，还要连接具体电芯设计和工况证据。[1][2]

图 1  从缺陷现象到根因闭环的证据路径  本文绘制

| 缺陷家族 | 可见证据 | 潜在形成工序 | 可能后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂布与颗粒 | 针孔 团聚 漏涂 条纹 | 混料 过滤 涂布 干燥 | 局部负载失衡 极化 容量衰减 |
| 边缘与机械 | 毛刺 掉粉 裂纹 褶皱 | 辊压 分切 模切 卷绕 | 隔膜损伤 接触损失 微短路 |
| 装配与对齐 | 极片错位 隔膜褶皱 异物 | 叠片 卷绕 入壳 | 局部过充 锂析出 内短路 |
| 连接与密封 | 虚焊 飞溅 漏液 封边皱 | 焊接 封装 注液 | 阻抗发热 腐蚀 失气 密封失效 |
| 浸润与化成 | 气泡 容量偏低 DCIR 高 | 注液 静置 化成 老化 | 界面不均 析锂 自放电异常 |

# 3 缺陷必须用空间和时间坐标描述

机器方向重复的周期缺陷通常指向辊、泵、涂布唇口、张力或传动周期；横向固定位置的条纹更可能连接模头分区、烘箱风场、辊面或分切刀位。随机散点则要考虑过滤、洁净、原料团聚和偶发操作。空间模式不是结论，而是选择验证路径的先验信息。

时间坐标同样重要。把样品按班次平均会消除停机重启、换卷、换料和维护后的瞬态。诊断数据至少保留绝对时间、卷长或电芯序号、设备状态和事件日志，使异常能够对齐到工艺历史。

缺陷地图应采用同一坐标基准。极片、隔膜、卷芯、电芯 X-ray 或拆解图像如果无法相互配准，就很难判断相对位置是否重复，也无法确认某处负极异常是否面对正极漏涂区。

d_norm = d / W

变量与单位  d_norm 为缺陷横向位置的归一化坐标，无量纲；d 为缺陷中心到选定基准边的距离，单位 mm；W 为极片有效宽度，单位 mm。统一基准后可比较不同卷宽和不同工序的空间分布。

# 4 从缺陷后果决定优先级

风险优先级既看发生频次，也看后果和逃逸可能性。小而尖锐的金属毛刺虽然面积小，却可能穿透隔膜；大面积外观色差若不改变厚度、粘结、导电网络或界面反应，风险可能较低。面积不能直接代表严重度。

对安全相关缺陷，应优先采用预防和源头消除，因为终检对潜伏微短路的检出并不完美。检验发现率高也不等于过程可靠；检验只能捕获定义清楚且传感器能够分辨的缺陷。

同一缺陷在不同电芯设计、N/P 比、极片余量、隔膜厚度和使用倍率下会有不同后果。限值应由设计验证、过程能力、检测不确定度和使用边界共同确定。

Priority = S × O × E

变量与单位  Priority 为用于排序的示意量；S 为后果严重度；O 为发生可能性；E 为逃逸可能性。三项通常是组织定义的序数量表，乘积不是物理概率，也不能替代安全工程判断。

| 风险维度 | 关键问题 | 所需证据 | 典型误判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严重度 | 最坏合理后果是什么 | 安全分析 失效试验 使用边界 | 只看当前容量 |
| 发生性 | 在哪些条件下形成 | 谱系频次 设备事件 复现实验 | 把抽样率当发生率 |
| 检出性 | 逃逸前能否稳定识别 | 检出概率 假阴性 量具研究 | 把分辨率当检出率 |
| 影响范围 | 共同原因覆盖哪些产品 | 时间窗 物流混料 工序队列 | 按单个不良品隔离 |

# 5 电极缺陷的局部电化学后果

漏涂或负载不均会改变局部正负极容量匹配和电流密度。ORNL 在带有人工涂布缺陷的 NMC532/石墨软包电芯中观察到，较大的未涂覆区域导致更明显容量衰减，并且面对缺陷区域的负极出现相应变化。[1] 该结果说明应分析面对关系，而不是只统计缺陷在单片极片上的面积。

团聚会改变局部导电剂和活性物质分布，也可能造成厚度峰值、干燥不均与辊压受力集中。针孔则减少局部活性面积并改变界面电流分布。不同研究和测试条件下影响大小可能不同，因此现场限值必须通过本设计验证。

红外热成像可以利用涂层厚度和热响应差异识别针孔、凹坑、起泡、漏涂、团聚及金属污染等异常。ORNL 将其用于在线无损评价研究，但任何部署仍需以已知缺陷样和逃逸样评估检出能力。[3]

j_local = I / A_active

变量与单位  j_local 为局部电流密度，单位 A·m⁻²；I 为通过局部区域的电流，单位 A；A_active 为有效反应面积，单位 m²。缺陷使有效面积下降时，局部电流密度可能上升。

# 6 机械与异物缺陷的安全路径

分切毛刺、金属颗粒和焊接飞溅的共同风险是形成电子导通路径或损伤隔膜。风险取决于颗粒材料、尺寸、形状、位置、受压历史和隔膜的机械与热响应，而不是仅由洁净度计数决定。

褶皱和错位会改变极片边缘余量与局部压力。边缘处的离子通量、集流体暴露和负极覆盖关系可能变化，在高倍率、低温或高 SOC 下放大局部析锂风险。装配几何因此需要与电芯设计公差联合判定。

根因分析应把发现位置追溯到最后可能生成或放大的工序。毛刺可能在分切时生成，却在卷绕张力、热压或入壳后才刺入隔膜；只检查末端设备会遗漏源头。

M_edge = O_anode − O_cathode

变量与单位  M_edge 为示意性的负极覆盖余量，单位 mm；O_anode 与 O_cathode 分别为选定方向上的负极和正极边界坐标，单位 mm。正负号约定必须在图纸和测量程序中固定。

# 7 焊接、密封和浸润异常

焊接缺陷既包括熔合不足，也包括过度能量导致的飞溅、脆化和邻近材料热损伤。单一拉力值无法覆盖所有失效模式，应组合波形、外观、截面、连接电阻和破坏模式，并验证这些特征与寿命载荷的关系。

密封缺陷可能表现为微漏、封边污染、皱折或热封层未充分熔合。测试压力、温度和等待时间会改变结果；量具相关性和泄漏通道的气体或液体机理必须与实际风险一致。

浸润不均会使局部离子路径建立较慢，并在化成时形成不均匀界面。形成和老化不仅是产能瓶颈，也承担建立 SEI/CEI 以及筛查异常漏电的质量功能。ORNL 指出润湿、化成和老化可能持续数天，并显著占用制造空间和资本。[4]

R_joint = ΔV / I

变量与单位  R_joint 为连接区域等效电阻，单位 Ω；ΔV 为加载电流时连接两端的电压降，单位 V；I 为测试电流，单位 A。测量需扣除引线与接触电阻并控制温度。

# 8 根因不是最先发现的相关因素

一条可靠的根因链至少包含四层：缺陷事实、与谱系一致的形成条件、能够解释性能后果的物理机理、以及改变该条件后缺陷随之消失或再现的验证。只有相关性而没有干预证据时，应继续保留竞争假设。

鱼骨图、5 Why 和故障树适合组织假设，但不会自动产生证据。应为每个假设写出预测：如果假设为真，哪个位置、批次或响应会发生什么；如果没有出现，该假设是否被削弱。可证伪预测能防止讨论停留在经验判断。

复现实验要同时设置阳性、阴性和基线条件。若只把参数推到极端后得到相似外观，可能证明的是另一条形成路径。复现样还应比较微观、化学和电性能特征，而不仅比较照片。

# 9 检测系统需要自己的能力证据

视觉、X-ray、红外、超声、漏率和电性能筛查都存在检测阈值与假阴性。检出能力应覆盖真实产品背景、线速、表面反光、卷材抖动、算法版本和缺陷类别，而不只是在静态标准样上演示。

评价数据应按缺陷大小和严重度分层，报告真阳性、假阳性和假阴性。总体准确率在低缺陷率场景中可能误导；即使模型把所有样品判为正常，准确率仍可能很高。

算法阈值改变会同时改变拦截和误报。任何阈值、照明、相机、特征提取或模型版本变化，都应记录版本、回放固定挑战集并重新确认与现场处置规则的连接。

Recall = TP / (TP + FN)

变量与单位  Recall 为检出率，无量纲；TP 为正确检出的真实缺陷数；FN 为未检出的真实缺陷数。真实标签必须来自可追溯的确认方法，且需按缺陷类型和尺寸分层。

| 判断层级 | 必须回答 | 最低证据 | 未满足时行动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现象 | 观察是否真实且可重复 | 校准样 重复测量 原始记录 | 冻结结论并复核测量 |
| 关联 | 异常与哪些谱系因素同现 | 分层数据 时间与空间映射 | 扩大采样并保留竞争假设 |
| 机理 | 该因素为何造成该结果 | 物理模型 多方法表征 | 设计能区分假设的试验 |
| 根因 | 改变因素能否消除或复现 | 对照 干预 反证 连续验证 | 不得关闭或缩小隔离 |
| 控制 | 如何防止再发生和逃逸 | 控制计划 检出能力 反应记录 | 保持加严控制并升级 |

# 10 现场缺陷调查检查表

调查启动时先保护证据和产品，再进入原因分析。以下顺序用于避免样品、数据和时间窗在讨论中被改变。

- 冻结原始图像、算法版本、设备事件、配方实际值、物料谱系和样品流转记录。

- 用确认方法复核缺陷类型、位置、尺度和严重度，并评估原检测系统的假阴性。

- 以最后一个已知正常点和第一个异常点界定时间窗，检查返工、混料和后工序队列。

- 为每个竞争假设写出可验证预测，优先执行能最大幅度区分假设的试验。

- 措施实施后验证缺陷、关键过程响应和电芯后果同时改善，再定义持续监控和退出条件。

# 11 典型故障场景 低温 DCIR 尾部异常

某方形电芯在常温容量和外观终检中均合格，但低温 DCIR 出现长尾。异常集中在两个班次，最初被归因于化成通道差异。重新配准极片卷长和电芯谱系后发现，异常电芯更多对应正极边缘间歇性漏涂带，同时该位置面对负极边缘。

要关闭问题，不能只验证“漏涂与 DCIR 相关”，还要证明漏涂由哪个工艺条件形成、为什么在低温下放大、受影响产品边界在哪里，以及纠正后是否恢复。

- 复核低温 DCIR 的温度平衡、夹具接触和重复性，确认长尾不是测量系统产生。

- 按卷号、卷长、横向位置、设备事件和化成通道重建谱系，比较异常与正常样本。

- 拆解并配准正负极面对区域，联合检查面密度、厚度、孔隙率、浸润痕迹和锂沉积证据。

- 在受控条件下复现涂布边缘不稳定，设置无漏涂基线和不同漏涂几何的对照组。

- 修正模头边缘与供料条件后连续验证多卷，更新检测挑战集、隔离规则和控制计划。

把终检异常沿谱系映射回局部结构，再用受控干预证明形成原因；相关性只能筛选方向，不能独立支持放行。

# 12 常见误区与本期小结

误区 1  缺陷越大风险越高。风险取决于位置、形状、材料和失效路径，小毛刺可能比大片色差更危险。

误区 2  发现异常的工序就是根因工序。后工序可能只是放大或暴露了更早形成的缺陷。

误区 3  照片相似就证明复现成功。还需比较空间、微观、化学和电性能特征。

误区 4  检出准确率高就能保护客户。低缺陷率下应重点看假阴性和分层检出率。

误区 5  措施后暂时无不良即可关闭。需要预定验证窗、连续证据和再发生监控。

本期小结  缺陷诊断从准确描述和证据保护开始，以谱系缩小范围，以机理连接产品风险，以对照和反证确认根因，最后把措施固化到检测、控制计划和放行规则。

# 13 思考题与简要答案

- 为什么缺陷描述要把事实和推断分开？

答：事实可被不同团队复核，推断则需要实验验证；混在一起会让未经证明的原因固化为标签。

- 为什么总体准确率不适合评价低缺陷率检测？

答：正常样本占比过高时，全判正常也可能得到很高准确率，却无法保护客户。

- 空间周期性可以直接证明设备根因吗？

答：不能，它只提供线索；仍需对齐设备周期、检查竞争来源并通过干预复现。

- 根因验证为何需要阴性对照？

答：阴性对照证明没有目标条件时缺陷不会出现，有助于排除共同变化和实验伪影。

- 何时可以缩小隔离范围？

答：当谱系完整、检测能力已验证且最后正常点和首个异常点有可信证据时，经批准缩小。

# 14 下一期预告

第 11 期  磷酸铁锂体系的性能边界  将从橄榄石结构、两相反应、导电与扩散、低温功率、热稳定和系统设计理解 LFP 的优势与边界。

# 附录 来源与延伸阅读

[1] David, L. A. et al. Identifying degradation mechanisms in lithium-ion batteries with coating defects at the cathode. Applied Energy 231 (2018) 446–455. ORNL. https://www.ornl.gov/publication/identifying-degradation-mechanisms-lithium-ion-batteries-coating-defects-cathode （访问日期：2026-09-13）。

[2] Mohanty, D. et al. Effect of electrode manufacturing defects on electrochemical performance of lithium-ion batteries. Journal of Power Sources 312 (2016) 70–79. https://impact.ornl.gov/en/publications/effect-of-electrode-manufacturing-defects-on-electrochemical-perf/ （访问日期：2026-09-13）。

[3] Oak Ridge National Laboratory. Energy Storage research area: infrared thermography and nondestructive evaluation of electrode defects. https://www.ornl.gov/facility/ntrc/research-areas/energy-storage （访问日期：2026-09-13）。

[4] Wood, D. L.; Li, J.; An, S. J. Formation Challenges of Lithium-Ion Battery Manufacturing. Joule 3 (2019) 2884–2888. https://www.ornl.gov/publication/formation-challenges-lithium-ion-battery-manufacturing （访问日期：2026-09-13）。

[5] Li, J. et al. From Materials to Cell: State-of-the-Art and Prospective Technologies for Lithium-Ion Battery Electrode Processing. Chemical Reviews 122 (2022) 903–956. https://www.ornl.gov/publication/materials-cell-state-art-and-prospective-technologies-lithium-ion-battery-electrode （访问日期：2026-09-13）。