# 圆柱、方形与软包电芯：结构权衡

把“哪种更好”改写成“哪种在目标边界内更合适”

第 17 期｜2026-09-17

形态不是外壳标签，而是热、力、电、制造与安全约束的共同结果。

# 学习目标

完成本期后，你应能把结构名词转换成可计算、可验证、可评审的工程问题。

- 识别圆柱、方形与软包在壳体、卷绕/叠片、极耳及泄压路径上的核心差异。

- 使用体积利用率、热阻、载流路径和膨胀约束解释系统级得失。

- 理解“单体优点”为什么可能在模组与 Pack 层级被连接件、间隙和冷却结构抵消。

- 建立从需求边界到样件验证的电芯形态选型流程。

- 能够审查常见宣传结论，区分结构规律、化学体系影响与特定试验条件。

# 系统总览

同一种正负极材料，可以被装进圆柱钢壳、方形铝壳或铝塑膜软包。形态变化不会改变锂离子往返嵌脱的基本机理，却会改变电流汇集、热量导出、气体释放、尺寸公差以及系统装配方式。

工程比较必须固定基准：是比较相同化学体系、相同可用能量，还是相同 Pack 外廓与相同寿命目标？若基准不同，“能量密度更高”与“更安全”等结论会指向不同对象。

因此本期采用五条链路同时判断：几何空间链、电子电流链、传热链、机械载荷链和失效传播链。最终输出不是通用排名，而是一个可验证的选型假设。

图 1｜三种形态的差异最终都要回到系统级五维权衡。

| 比较维度 | 圆柱 | 方形硬壳 | 软包 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壳体与承压 | 曲面金属壳，天然承压能力较强 | 金属壳提供结构与定向泄压接口 | 铝塑膜轻，但依赖外部夹持与防护 |
| 空间利用 | 圆与圆之间存在几何间隙 | 大平面易排布，Pack 利用率较高 | 薄片可塑性强，边封与膨胀空间需预留 |
| 热路径 | 径向/轴向并存，小单体分散 | 大面或底部冷却，内部梯度需验证 | 大面换热有利，但相邻面接触强化耦合 |
| 制造与连接 | 单体多、连接点多、自动化成熟 | 单体数可少，极柱与壳体尺寸大 | 极耳柔性高，封装与夹持窗口敏感 |
| 失效管理 | 可通过间隙和隔热抑制传播 | 泄压口方向可设计，单体能量较大 | 鼓胀可见，但破口位置和喷射路径不固定 |

# 一、结构剖面：外形背后的层级差异

先看构造，再谈指标。几何、封装与内部电极组织共同决定电芯的边界条件。

## 1.1 圆柱：卷芯与壳体形成自支撑单元

圆柱电芯通常将长极片与隔膜卷绕成卷芯，并置于金属壳体。圆形截面使壳体在内压下受力较均匀，也允许通过顶部组件集成防爆阀、断流器等功能，但这些功能的具体配置取决于产品。

卷绕路径长，传统极耳会使集流路径集中。多极耳或连续极耳设计可缩短等效电子路径，使电流和温度分布更均匀；这种收益需要结合焊接质量、壳体散热和高倍率边界验证。

## 1.2 方形：大容量单体与硬壳集成

方形硬壳可容纳卷绕或叠片电极。扁平大面提升排布效率，也为底部或侧面冷却提供较大接触面；与此同时，大尺寸单体更容易出现空间温差和局部应力差异。

硬壳并不意味着无需膨胀设计。电极呼吸、产气和老化会改变厚度与内部压力，模组侧板、端板和预紧力必须在“保持接触”与“不过度压迫”之间找到窗口。

## 1.3 软包：轻封装与外部结构共设计

软包以铝塑复合膜封装，壳体寄生质量较低，极耳可从同侧或异侧引出。其薄片大面利于建立短传热路径，但电芯自身刚度与抗穿刺能力有限。

软包的边封宽度、折边、气袋和夹持结构都占用系统空间。若只用裸电芯体积计算能量密度，会高估装入框架、泡棉、冷板与防护层后的 Pack 收益。

η_pack = E_usable / (V_pack · ρ_ref)

式 1｜系统利用率必须以可用能量和整包边界计算，而不是只看裸电芯。

# 二、空间与质量：从裸电芯到 Pack

体积利用率不是二维排布题，还要把电气间隙、冷却、结构和维修路径计入。

## 2.1 几何空隙与结构寄生

圆柱阵列天然存在间隙，这些空间并非全是浪费：可以容纳冷却介质、阻燃材料、熔断连接与制造公差。方形和软包排布紧密，但仍需保留绝缘、膨胀、装配和泄压通道。

比较时应分别计算电芯层、模组层和 Pack 层的质量与体积效率。一个裸电芯指标领先的方案，可能因端板、压紧框架或复杂汇流排而在整包层面收敛。

## 2.2 容量粒度与冗余

小容量单体意味着更多并串联节点，便于把故障影响限制在较小能量单元，但检测、连接和一致性管理成本增加。大容量单体减少零件数，却提高单点故障能量和替换成本。

容量粒度还决定平台扩展性：同一电芯能否覆盖不同轴距和电压平台，取决于串并联组合、空间模块化和 BMS 通道配置。

η_V = ΣV_cell / V_pack

式 2｜体积成组效率 η_V 的分母必须包含完整 Pack 外廓。

| 核算层级 | 应计入对象 | 常见遗漏 |
| --- | --- | --- |
| 电芯层 | 活性材料、集流体、隔膜、电解液、壳体与极柱 | 只报材料理论容量 |
| 模组层 | 连接件、端板、夹持、传感、局部冷却与绝缘 | 忽略膨胀余量和公差 |
| Pack 层 | 箱体、BMS、高压件、冷却回路、防撞与密封 | 用电芯总体积代替整包外廓 |

# 三、电流路径：极耳、汇流与连接点

同样的平均倍率，不同电流路径会形成不同的焦耳热与局部老化。

## 3.1 内部集流与温度均匀性

电流从活性材料进入集流体，再流向极耳和外部端子。路径越长、截面积越小或焊点电阻越大，局部电势差和发热越明显。大型方形/软包与大直径圆柱都需要关注片内电流分布。

评价极耳方案不能只看直流内阻均值，还要看高倍率时的温差、不同 SOC 下的阻抗、脉冲功率与老化后离散度。

## 3.2 外部连接与故障隔离

大量小圆柱通常带来更多焊点和熔断路径，适合通过单体级可熔连接限制故障电流，但制造检测量大。大方形单体减少连接数量，单个连接点的载流和机械可靠性更关键。

软包极耳对弯折、焊接热影响和装配应力敏感。汇流排设计需要同时满足电阻、热膨胀、振动与可制造性，而不是只按稳态电流选截面积。

Q̇_J = I² · R_path

式 3｜焦耳热对电流呈平方关系，局部接触电阻必须纳入热设计。

# 四、热管理：平均温度之外的梯度

热管理的目标不是“冷”，而是在性能、寿命和安全边界内保持温度及其分布。

## 4.1 形状决定主导热路径

卷绕电芯的径向与轴向导热不同，叠片/软包的面内与厚度方向导热也不同。冷却面位置会改变内部热流线，因此外壳测温不能直接代表卷芯最热点。

ORNL 的大软包原位研究显示，内部温度可显著高于外部，并伴随局部 SOC 与应变差异。这个结果强调内部可观测性的重要性，但数值不能脱离具体样品泛化。

## 4.2 接触热阻与老化漂移

方形和软包常通过大面或底部与冷板接触，界面材料厚度、压紧力和平面度影响接触热阻。圆柱可采用侧壁、底部或浸没冷却，路径与结构成本不同。

循环后膨胀、泡棉蠕变、导热垫老化会改变界面压力。热模型应使用寿命阶段参数，而不能只用新件装配时的热阻。

ΔT = Q̇ · R_th

式 4｜稳态近似下，温升由发热率与等效热阻共同决定。

| 验证对象 | 建议测量 | 判定关注 |
| --- | --- | --- |
| 电芯内部梯度 | 多点温度、表面热像、模型反演 | 热点位置是否随倍率/SOC 漂移 |
| 界面热阻 | 冷板进出口温度、接触压力、热流 | 装配公差与老化后的最坏值 |
| 系统均匀性 | 各支路流量、单体温差、容量衰减 | 并联支路与冷却支路是否耦合 |

# 五、机械与膨胀：约束不是越强越好

电芯既是电化学器件，也是随 SOC、温度和寿命变化的结构体。

## 5.1 内压、厚度变化与预紧

圆柱壳体可把部分膨胀约束内化；方形壳体大面可能鼓胀；软包把更多支撑任务交给模组。三者都需要定义从生产到寿命末期的尺寸与力窗口。

预紧不足可能导致接触热阻上升和层间接触变化，预紧过高则可能加剧局部压力、隔膜风险或壳体变形。应通过压力分布、厚度变化与电化学性能联合验证。

## 5.2 碰撞载荷与内部损伤

硬壳能承受一定外载，但载荷仍可通过壳体传入电极。ORNL 对方形电芯弯曲的研究表明，电极层可出现开裂而未立即触发内短路，提示“无电压异常”并不等于内部无损伤。

软包对穿刺、边缘挤压和装配毛刺更敏感，圆柱则需关注侧向压溃和轴向载荷。Pack 防护结构必须按真实载荷路径设计。

σ = F / A_contact

式 5｜平均应力只是起点，边缘与公差造成的局部峰值仍需验证。

# 六、安全传播：能量、间距与排气路径

安全不是电芯形态的单一属性，而是起因、释放、隔离与控制共同作用的结果。

## 6.1 传播取决于热耦合和电连接

Sandia 的小型模块研究中，圆柱样品因相邻接触有限而较不易传播，而紧密堆叠软包样品体现出强热耦合；同一研究还显示串并联连接方式会影响传播结果。

这些观察不能直接变成所有产品的排名，因为化学体系、单体能量、SOC、间距、冷却和触发方式都会改变结果。工程目标应转化为“不传播”或“给乘员/系统留出可控时间”的验证条件。

## 6.2 泄压与喷射方向

圆柱和方形通常可设置明确泄压结构，软包可能从边封或受损位置破裂。泄压口的存在并不自动等于安全，还需建立从电芯到 Pack 外部的连续排气通道。

喷射物可能同时携带热量、可燃气体和导电颗粒。上盖、汇流排、传感线束与相邻单体的布置应避免直接冲刷和二次短路。

E_fail ≈ SOC · E_cell · f_release

式 6｜失效可释放能量受 SOC、单体能量与反应释放比例共同影响。

# 七、选型方法：把偏好变成验证矩阵

选型评审的输出应是一组假设、边界与证据，而不是形态标签。

## 7.1 先冻结需求边界

至少冻结可用能量、峰值/持续功率、电压平台、空间包络、冷却条件、碰撞载荷、寿命与成本目标。若边界尚未冻结，应保留多个候选，不宜过早锁定单一形态。

需求应写成可测量量。例如将“散热好”改写为“在某倍率、某环境温度和某冷却流量下，核心最高温度与单体最大温差不超过限值”。

## 7.2 用样件和模型闭环

先用一维/三维模型筛选主导变量，再通过电芯与小模组试验标定参数，最后在 Pack 级验证热、力、电与失效传播。NREL 的多尺度建模框架正是把电化学子模型与三维热机械模型连接起来。

决策矩阵必须设置否决项，例如法规安全、冷启动功率或生产良率。加权总分只能比较满足硬约束的方案，不能让高能量密度抵消安全不达标。

# 工程检查表

在设计评审前，用以下五问检查比较口径是否完整。

- 比较是否固定了化学体系、SOC 窗口、温度、功率和寿命目标？

- 能量密度是否以整包可用能量与完整系统质量/体积计算？

- 热模型是否包含内部各向异性、接触热阻、公差和寿命漂移？

- 机械方案是否定义预紧窗口、膨胀补偿、碰撞载荷和泄压通道？

- 安全结论是否由规定触发、最坏 SOC、系统电连接和传播试验支持？

# 案例推演

场景：同一 75 kWh 平台在圆柱、方形 LFP 与软包高镍三种概念方案之间选择。团队争论集中在“体积能量密度”。

正确做法是先剥离化学体系差异，再把可用能量、功率、寿命、热管理和安全目标映射到系统级证据。

- 建立同一化学体系/相同可用能量的几何基线，分别计算电芯、模组与 Pack 成组效率。

- 按峰值功率计算内部与外部电阻发热，比较热点、冷板压降和温差，而非仅比较平均温度。

- 将膨胀、装配公差、泡棉蠕变和碰撞载荷加入结构模型，确定预紧窗口。

- 在相同 SOC、触发与冷却条件下进行传播验证，并检查排气是否冲刷高压部件。

- 把成本、良率、维修与平台复用加入决策矩阵；任何安全否决项优先于加权总分。

结论可能仍是多个方案均可行，但此时争论已从偏好转化为可比较的试验成本、系统收益和风险余量。

# 常见误区

下面五类判断在概念上看似简洁，却很容易把系统问题压缩成单一指标。

## 误区 1｜圆柱一定最安全

圆柱的壳体承压与单体间隙可能有利，但传播还取决于化学体系、SOC、单体能量、电连接、冷却与隔热设计。

## 误区 2｜方形一定拥有最高 Pack 能量密度

方形排布紧密，但端板、冷板、泄压、绝缘与寿命膨胀余量都会影响最终成组效率。

## 误区 3｜软包没有硬壳，所以散热一定最好

大面换热可缩短路径，但界面压力、冷板位置、相邻热耦合与内部各向异性共同决定实际温差。

## 误区 4｜连接点越少，可靠性一定越高

连接点减少可降低零件数，但单点电流、能量与后果可能更大；还要比较检测覆盖与故障隔离。

## 误区 5｜看一次热失控试验即可选型

单次结果无法覆盖样品离散、SOC、老化、环境、触发位置和系统边界，必须建立分层验证矩阵。

# 本期要点总结

形态改变的是系统边界条件：几何、热路、电路、力路和失效路径。

裸电芯指标不能直接等同于 Pack 指标；连接、冷却、结构与控制会重排优劣。

温度均匀性、膨胀窗口和泄压通道需要跨寿命验证。

试验结论必须绑定样品、SOC、触发和边界条件，避免无条件泛化。

选型的正确输出是可验证的工程假设与否决项，而非永久排名。

# 自测问答

先遮住答案作答，再用“假设—公式—验证方法”复盘。

- 为什么比较三种形态时必须固定化学体系和 SOC 窗口？

- 圆柱阵列的几何空隙一定是浪费吗？

- 为什么壳体表面温度不能代表电芯最热点？

- 膨胀预紧为什么不能只给一个装配力？

- 形态选型矩阵中哪些项目应设置为否决项？

## 参考答案 1

化学体系和 SOC 会显著改变能量、发热与热失控反应。若不固定，观察到的差异无法归因于形态。

## 参考答案 2

不一定。空隙可承载冷却、隔热、熔断与制造公差；应评估其对整包价值的净贡献。

## 参考答案 3

内部各向异性、发热分布和接触热阻会形成梯度，外表温度可能滞后或低估卷芯/叠片核心温度。

## 参考答案 4

压力会随 SOC、温度、老化、泡棉蠕变和公差变化，需要定义全寿命上下限及局部分布。

## 参考答案 5

法规与安全、关键功率、寿命、碰撞和制造能力等不能由其他高分抵消的硬约束应设为否决项。

# 下期预告

第 18 期将进入“模组与 Pack 架构及串并联设计”，把单体形态进一步映射到电压、容量、故障电流、热管理和 BMS 通道。

# 参考资料

以下资料用于建立结构化认知。文中涉及试验结果时，应同时读取原文的样品、化学体系、SOC、边界条件与测量方法。

Sandia Energy Storage Handbook Chapter 3: Lithium-Ion Batteries：https://www.sandia.gov/ess-ssl/wp-content/uploads/2021/03/ESHB-Ch3_Lithium-Batteries_Preger.pdf

Sandia: Failure propagation in multi-cell lithium ion batteries：https://www.sandia.gov/research/publications/details/failure-propagation-in-multi-cell-lithium-ion-batteries-2015-06-01/

Sandia: LIM1TR 1-D Thermal Runaway Model Guide：https://www.sandia.gov/app/uploads/sites/163/2022/03/LIM1TR_Guide_SAND2021-12281.pdf

ORNL: Thermal runaway effects of SOC, cathode and packaging：https://impact.ornl.gov/en/publications/thermal-runaway-in-commercial-lithium-ion-cells-under-overheating/

ORNL: Operando temperature, SOC and strain in a large pouch cell：https://www.ornl.gov/publication/simultaneous-operando-measurements-local-temperature-state-charge-and-strain-inside

ORNL: Damage of prismatic cells under bending：https://www.ornl.gov/publication/damage-prismatic-lithium-ion-cells-subject-bending-test-model-and-detection

NREL: Multi-Scale Modeling of Battery Physics：https://www.nrel.gov/transportation/multi-scale-battery-physics-modeling.html

NREL: Thermal response of wound cylindrical cells：https://docs.nrel.gov/docs/fy12osti/54425.pdf