# 快充机理边界与控制策略

传输 极化 析锂 发热和充电曲线

第 28 期｜2026-09-28

快充能力由离子传输 负极电位 温度和热安全共同决定 充电功率必须随状态动态调整

# 学习目标

完成本期后，你应能把本期概念转化为可计算的边界、可观察的信号和可执行的验证步骤。

- 解释快充中的固相扩散 电解液传输和界面动力学

- 理解负极析锂的电位条件与低温风险

- 比较恒流恒压 多阶段和模型预测充电

- 设计预热 冷却和电流限值协同控制

- 建立快充性能 寿命和安全验证矩阵

# 系统总览

快充把更多电流推入相同电极面积，增加欧姆压降 浓差极化和界面过电位。高 SOC 或低温时负极嵌锂速度不足，局部负极电位可能接近金属锂析出条件。

提高温度可降低阻抗并改善传输，但过高温度会加速 SEI 增长 电解液分解和正极副反应。快充控制必须在析锂风险 发热和高温老化之间寻找动态窗口。

DOE 的极快充项目把析锂 热生成和高温稳定性列为关键挑战。具体电流和温度阈值依电芯材料 设计和历史而变，不能跨产品复制。

图 1  快充控制需要同时管理电化学 热和寿命边界

| 阶段 | 主要限制 | 典型控制 | 监控重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低 SOC | 电流与温升 | 高电流但受热和器件限制 | 核心温度 压降 |
| 中 SOC | 传输与极化 | 随状态调整电流 | 电压残差和温差 |
| 高 SOC | 负极析锂与正极高电位 | 降流并转恒压 | 单体最高电压和尾流 |
| 低温 | 阻抗与扩散 | 预热或强降流 | 负极风险和温升 |

# 一 快充的传输瓶颈

电流增大同时考验电子 离子和固相扩散路径

## 1 1 电解液与孔隙传输

厚电极和低孔隙会提高能量密度，却增加离子路径和浓度梯度。高倍率时局部盐浓度下降会推高极化。

## 1 2 颗粒与界面动力学

锂离子需穿过界面并在活性颗粒内扩散，粒径 曲折度和反应分布决定局部电流密度。

C_rate = I / Q_nom

式 1 C_rate 单位 每小时 I 单位 A Q_nom 单位 Ah

# 二 析锂条件与后果

当负极表面嵌锂跟不上输入 金属锂可能沉积

## 2 1 电位条件

析锂风险与负极相对 Li 的局部电位有关。低温 高 SOC 大电流和局部缺陷会增加过电位。

## 2 2 可逆与不可逆影响

部分沉积锂可能再嵌入，也可能形成死锂 消耗活性锂或长成枝晶，引起容量损失和安全风险。

η_anode = φ_s − φ_e − U_anode

式 2 负极过电位由固相 电解液电势与平衡电位决定

| 风险因素 | 作用路径 | 控制手段 |
| --- | --- | --- |
| 低温 | 扩散和动力学变慢 | 预热 降流 |
| 高 SOC | 负极嵌锂余量下降 | 提前降流 |
| 厚电极 | 浓差和路径增加 | 电极设计与分段电流 |
| 局部缺陷 | 电流集中 | 制造质量和诊断 |

# 三 发热与温度窗口

温度既影响快充能力也影响老化速度

## 3 1 充电发热

欧姆和极化热随电流增加，充电桩功率并不等于进入活性材料的有效能量。

## 3 2 预热与冷却

预热可改善低温传输，充电中又需及时移除热量。高温快充方案必须验证高温副反应和冷却失效。

Qdot ≈ I²R + I T dOCV/dT

式 3 充电热源单位 W

# 四 充电曲线与限值

充电协议将材料边界转化为电流和电压轨迹

## 4 1 恒流恒压

恒流阶段受电流和温度限制，达到最高单体电压后进入恒压，电流逐渐衰减。

## 4 2 多阶段与模型预测

多阶段电流可按 SOC 温度和老化调整。模型预测控制可显式处理负极电位与热边界，但依赖参数和可观测性。

t_charge ≈ E_added / P_average

式 4 时间由增加能量和平均有效功率决定

| 策略 | 输入 | 优势 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定 CC CV | 电压和电流阈值 | 简单 易验证 | 不能充分利用状态差异 |
| 多阶段电流 | SOC 温度分区 | 易量产标定 | 分区切换与老化漂移 |
| 自适应限流 | 阻抗和诊断状态 | 利用实时能力 | 模型误差和传感依赖 |
| 模型预测 | 电化学和热状态 | 显式约束多变量 | 计算与参数复杂 |

# 五 Pack 与充电设施约束

电芯能力只是整条充电链的一部分

## 5 1 单体一致性

最高电压或最高温度单体决定 Pack 电流，均衡和热管理影响可持续快充功率。

## 5 2 充电机与电压平台

充电设施最大电流 功率和电压范围会限制实际曲线。不同 400 V 与 800 V 平台不能只比较峰值功率。

P_grid ≈ V_pack I_pack / η_chain

式 5 η_chain 包含充电机 线缆 Pack 和辅助损耗

# 六 快充诊断与老化

快充控制需要识别风险迹象和长期能力变化

## 6 1 析锂诊断

可用电压松弛 库仑效率 增量容量 阻抗和模型负极电位寻找析锂迹象，但单一指标可能不唯一。

## 6 2 参数自适应

容量衰减和阻抗增长会缩小快充窗口。标定应随 SOH 更新，并在低置信度时保守降流。

η_C = Q_discharge / Q_charge

式 6 库仑效率用于观察副反应趋势 两项单位相同

# 七 快充验证

快充目标应同时报告增加能量 时间 温度 寿命和安全

## 7 1 试验矩阵

覆盖初始 SOC 温度 SOH 充电功率 冷却和休息条件，记录单体电压 核心温度和后续容量。

## 7 2 现场曲线

实际峰值功率持续时间可能很短。比较车辆时应使用相同起始 SOC 温度和增加能量，而不是只看宣传峰值。

# 工程检查表

快充策略发布前检查以下五项

- 电流限值是否覆盖负极电位 传输 温度和单体电压

- 低温是否先预热或降流并验证析锂风险

- 高温快充是否验证副反应和冷却失效

- 充电时间是否用相同起止 SOC 和增加能量比较

- 寿命测试是否覆盖重复快充和代表性静置历史

# 案例推演

场景 车辆在冬季插入高功率充电桩 峰值功率只有标称值的一半

低温电芯阻抗和析锂风险可能限制电流 充电设施也可能受电压平台和电流上限影响

- 核对起始 SOC 电芯温度 SOH 和充电桩电压电流上限

- 检查 Pack 最高单体电压 温差和快充限值来源

- 评估预热功率 时间和外部电源能量是否足够

- 用低温台架重放并监测电压松弛与析锂诊断特征

- 优化预调温和分阶段电流并验证寿命与安全

冬季低峰值不一定是充电桩故障，需要分离电芯温度 Pack 限值和设施边界。

# 常见误区

以下判断忽略了关键边界。复盘时应先补齐对象、工况和可验证证据。

## 误区 1 峰值充电功率越高充电一定越快

平均功率和高功率持续区间决定总时间

## 误区 2 提高温度能彻底解决析锂

温度改善传输但高温副反应和局部缺陷仍存在

## 误区 3 恒压阶段越短越好

过早结束可能减少能量 过度维持则增加时间和副反应

## 误区 4 800 V 平台自动实现双倍充电速度

仍受电芯电流 冷却和设施功率限制

## 误区 5 一次快充无异常即可证明策略安全

析锂和老化可能累积 需要循环与寿命验证

# 本期要点总结

快充受传输 极化 析锂和热共同限制

低温 高 SOC 和大电流提高析锂风险

充电策略应随状态动态降流

实际充电时间取决于平均有效功率

验证必须同时覆盖性能 寿命和安全

# 思考题与答案

先独立作答，再检查答案中的假设、单位和验证条件。

- C 率如何定义

- 低温为什么容易析锂

- 快充为什么后段降功率

- 峰值功率为什么不能代表充电时间

- 快充策略为何随 SOH 更新

## 答案 1

电流除以额定容量 单位为每小时

## 答案 2

扩散和界面动力学变慢 负极局部过电位增大

## 答案 3

高 SOC 时单体电压和负极风险接近边界

## 答案 4

峰值可能持续很短 总时间由平均功率和能量决定

## 答案 5

老化改变容量 阻抗 发热和电压响应

# 下一期预告

第 29 期将学习功率性能与低温工程 重点分析阻抗上升 可用能量下降和预热策略

# 参考资料

以下资料用于建立本期的工程框架。所有网页的访问日期均为 2026 年 9 月 29 日。

DOE XCEL Heat Generation Concerns  https://www.energy.gov/cmei/vehicles/articles/extreme-fast-charge-cell-evaluation-lithium-ion-batteries-xcel-heat

DOE Development of an Extreme Fast Charging Battery  https://www.energy.gov/sites/default/files/2020/06/f75/bat393_%20wang_2020_o_4.21.20_945PM_LR.pdf

DOE Extreme Fast Charging Battery Research  https://www.energy.gov/cmei/vehicles/articles/vehicle-technologies-office-merit-review-2017-extreme-fast-charging-battery

DOE Safe High Energy Fast Charge Batteries  https://www.energy.gov/cmei/vehicles/articles/developing-safe-high-energy-fast-charge-batteries-automobiles-0

Argonne EV Profile Capture 2023  https://www.osti.gov/biblio/2293478

NREL Multi Scale Modeling of Battery Physics  https://www.nrel.gov/transportation/multi-scale-battery-physics-modeling.html